附件1

比对试验用水泥样品均匀性报告

一、概述

为确保比对试验用水泥样品的均匀性，本次样品均匀性试验依据CNAS-GL03《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》中单因子方差分析方法进行。从每种水泥中分别抽取10个样品，每个样品在重复性条件下测试2次。根据试验结果计算出每个样品平均值、总平均值、样品间平方和、样品间均方、样品内平方和、样品内均方、F值等统计量，当F值＜时，（其中α为显著性水平，一般取0.05，f1和f2分别是样品间和样品内均匀度），即认为样品是均匀的，符合能力验证均匀性的要求。

本次能力验证共有2种型号的水泥，分别为P·O 42.5型（样品编号十位数为偶数，A样）和P·Ⅱ 52.5R型（样品编号十位数为奇数，B样）水泥。根据上述方法进行均匀性试验，结果如下。

二、试验结果与分析

1、P·O 42.5型（样品编号十位数为偶数，A样）水泥均匀性试验结果

1.1、烧失量均匀性试验结果

表1.1-1　烧失量试验结果（%）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.68 | 2.82 |
| 2 | 2.93 | 2.57 |
| 3 | 2.55 | 2.71 |
| 4 | 3.07 | 2.86 |
| 5 | 3.05 | 2.83 |
| 6 | 2.71 | 2.78 |
| 7 | 2.72 | 2.68 |
| 8 | 2.30 | 2.60 |
| 9 | 2.81 | 2.70 |
| 10 | 2.70 | 2.71 |
| 总平均值 | 2.74 |  |

表1.1-2　烧失量单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 0.3768 | 0.0419 | 2.23 |
| 样品内 | 10 | 0.1882 | 0.0188 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为2.23＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，烧失量是均匀的。

1.2、细度（45μm筛析法）均匀性试验结果

表1.2-1　细度（45μm筛析法）试验结果（%）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.13 | 5.23 |
| 2 | 5.22 | 5.10 |
| 3 | 4.90 | 5.07 |
| 4 | 5.23 | 5.04 |
| 5 | 5.14 | 5.18 |
| 6 | 5.12 | 5.19 |
| 7 | 5.00 | 5.12 |
| 8 | 5.25 | 5.09 |
| 9 | 5.18 | 5.13 |
| 10 | 5.09 | 5.10 |
| 总平均值 | 5.13 |  |

表1.2-2　细度（45μm筛析法）单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 0.0664 | 0.0074 | 1.06 |
| 样品内 | 10 | 0.0695 | 0.0070 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.06＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，细度（45μm筛析法）是均匀的。

1.3、3天抗折强度均匀性试验结果

表1.3-1　3天抗折强度试验结果（%）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.6 | 5.6 |
| 2 | 5.6 | 5.5 |
| 3 | 5.6 | 5.5 |
| 4 | 5.7 | 5.2 |
| 5 | 5.6 | 5.3 |
| 6 | 5.4 | 5.1 |
| 7 | 5.5 | 5.4 |
| 8 | 5.6 | 5.5 |
| 9 | 5.4 | 5.6 |
| 10 | 5.3 | 5.3 |
| 总平均值 | 5.5 |  |

表1.3-2　3天抗折强度单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 0.4000 | 0.0444 | 1.53 |
| 样品内 | 10 | 0.2900 | 0.0290 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.53＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，3天抗折强度是均匀的。

1.4、3天抗压强度均匀性试验结果

表1.4-1　3天抗压强度试验结果（%）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 31.2 | 30.5 |
| 2 | 31.2 | 30.2 |
| 3 | 33.8 | 32.1 |
| 4 | 31.8 | 29.9 |
| 5 | 33.0 | 31.4 |
| 6 | 32.5 | 30.9 |
| 7 | 32.1 | 31.0 |
| 8 | 31.9 | 30.8 |
| 9 | 30.8 | 29.5 |
| 10 | 31.1 | 31.2 |
| 总平均值 | 31.4 |  |

表1.4-2　3天抗压强度单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 11.8200 | 1.3133 | 1.52 |
| 样品内 | 10 | 8.6500 | 0.8650 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.52＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，3天抗压强度是均匀的。

1.5、氯离子含量均匀性试验结果

表1.5-1　氯离子含量试验结果（%）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.014 | 0.018 |
| 2 | 0.016 | 0.014 |
| 3 | 0.014 | 0.014 |
| 4 | 0.015 | 0.017 |
| 5 | 0.016 | 0.015 |
| 6 | 0.013 | 0.014 |
| 7 | 0.013 | 0.018 |
| 8 | 0.014 | 0.014 |
| 9 | 0.012 | 0.014 |
| 10 | 0.012 | 0.014 |
| 总平均值 | 0.015 |  |

表1.5-2　氯离子含量单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 0.0000300 | 0.0000033 | 1.06 |
| 样品内 | 10 | 0.0000310 | 0.0000031 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.06＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，氯离子含量是均匀的。

1.6、初凝时间均匀性试验结果

表1.6-1　初凝时间试验结果（min）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 194 | 198 |
| 2 | 198 | 205 |
| 3 | 207 | 209 |
| 4 | 206 | 196 |
| 5 | 202 | 210 |
| 6 | 201 | 207 |
| 7 | 197 | 199 |
| 8 | 204 | 196 |
| 9 | 193 | 198 |
| 10 | 199 | 190 |
| 总平均值 | 201 |  |

表1.6-2　初凝时间单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 360.0000 | 40.0000 | 1.87 |
| 样品内 | 10 | 214.0000 | 21.4000 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.87＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，初凝时间是均匀的。

1.7、终凝时间均匀性试验结果

表1.7-1　终凝时间试验结果（min）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 247 | 253 |
| 2 | 245 | 253 |
| 3 | 252 | 258 |
| 4 | 265 | 257 |
| 5 | 259 | 251 |
| 6 | 257 | 251 |
| 7 | 252 | 258 |
| 8 | 263 | 255 |
| 9 | 243 | 253 |
| 10 | 242 | 250 |
| 总平均值 | 253 |  |

表1.7-2　终凝时间单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 424.0000 | 47.1111 | 1.67 |
| 样品内 | 10 | 282.0000 | 28.2000 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.67＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，终凝时间是均匀的。

1.8、28天抗折强度均匀性试验结果

表1.8-1　28天抗折强度试验结果（%）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8.6 | 8.3 |
| 2 | 8.2 | 8.3 |
| 3 | 8.4 | 8.3 |
| 4 | 8.6 | 8.5 |
| 5 | 8.4 | 8.0 |
| 6 | 8.0 | 8.6 |
| 7 | 8.9 | 8.7 |
| 8 | 8.6 | 8.5 |
| 9 | 8.1 | 8.7 |
| 10 | 8.2 | 8.3 |
| 总平均值 | 8.4 |  |

表1.8-2　28天抗折强度单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 0.7400 | 0.0822 | 1.47 |
| 样品内 | 10 | 0.5600 | 0.0560 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.47＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，28天抗折强度是均匀的。

1.9、28天抗压强度均匀性试验结果

表1.9-1　28天抗压强度试验结果（%）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 54.3 | 53.8 |
| 2 | 53.9 | 50.8 |
| 3 | 54.8 | 52.8 |
| 4 | 54.7 | 50.6 |
| 5 | 56.4 | 54.4 |
| 6 | 53.8 | 51.9 |
| 7 | 56.5 | 56.3 |
| 8 | 54.5 | 53.7 |
| 9 | 54.9 | 55.9 |
| 10 | 54.0 | 54.5 |
| 总平均值 | 54.1 |  |

表1.9-2　28天抗压强度单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 31.2200 | 3.4689 | 1.72 |
| 样品内 | 10 | 20.1300 | 2.0130 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.72＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，28天抗压强度是均匀的。

2、P·Ⅱ 52.5R型（样品编号十位数上数字为奇数，B样）水泥均匀性试验结果

2.1、烧失量均匀性试验结果

表2.1-1　烧失量试验结果（%）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.54 | 1.34 |
| 2 | 1.46 | 1.31 |
| 3 | 1.65 | 1.55 |
| 4 | 1.51 | 1.33 |
| 5 | 1.27 | 1.43 |
| 6 | 1.26 | 1.34 |
| 7 | 1.44 | 1.42 |
| 8 | 1.38 | 1.24 |
| 9 | 1.48 | 1.50 |
| 10 | 1.48 | 1.28 |
| 总平均值 | 1.41 |  |

表2.1-2　烧失量单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 0.1428 | 0.0159 | 1.61 |
| 样品内 | 10 | 0.0987 | 0.0099 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.61＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，烧失量是均匀的。

2.2、细度（45μm筛析法）均匀性试验结果

表2.2-1　细度试验结果（%）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8.66 | 8.59 |
| 2 | 8.59 | 8.85 |
| 3 | 8.75 | 8.87 |
| 4 | 8.81 | 8.72 |
| 5 | 8.92 | 8.75 |
| 6 | 9.01 | 8.81 |
| 7 | 8.68 | 8.84 |
| 8 | 8.62 | 8.80 |
| 9 | 8.59 | 8.71 |
| 10 | 8.77 | 8.79 |
| 总平均值 | 8.76 |  |

表2.2-2　细度（45μm筛析法）单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 0.1300 | 0.0144 | 1.21 |
| 样品内 | 10 | 0.1185 | 0.0119 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.21＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，细度（45μm筛析法）是均匀的。

2.3、3天抗折强度均匀性试验结果

表1.3-1　3天抗折强度试验结果（%）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.7 | 6.7 |
| 2 | 6.1 | 6.3 |
| 3 | 6.1 | 6.6 |
| 4 | 6.1 | 6.3 |
| 5 | 6.3 | 6.2 |
| 6 | 6.4 | 6.0 |
| 7 | 6.4 | 6.3 |
| 8 | 6.7 | 6.5 |
| 9 | 6.5 | 6.2 |
| 10 | 6.6 | 6.7 |
| 总平均值 | 6.4 |  |

表1.3-2　3天抗折强度单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 0.6600 | 0.0733 | 2.09 |
| 样品内 | 10 | 0.3500 | 0.0350 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为2.09＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，3天抗折强度是均匀的。

2.4、3天抗压强度均匀性试验结果

表1.3-1　3天抗压强度试验结果（%）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 38.3 | 39.2 |
| 2 | 37.7 | 36.7 |
| 3 | 37.7 | 37.2 |
| 4 | 37.1 | 38.2 |
| 5 | 37.7 | 37.3 |
| 6 | 36.9 | 36.9 |
| 7 | 36.6 | 37.4 |
| 8 | 37.7 | 35.5 |
| 9 | 36.5 | 36.1 |
| 10 | 37.1 | 39.3 |
| 总平均值 | 37.4 |  |

表1.3-2　3天抗压强度单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 9.9000 | 1.1000 | 1.58 |
| 样品内 | 10 | 6.9700 | 0.6970 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.58＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，3天抗压强度是均匀的。

2.5、氯离子含量均匀性试验结果

表2.5-1　氯离子含量试验结果（%）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.013 | 0.013 |
| 2 | 0.013 | 0.015 |
| 3 | 0.011 | 0.013 |
| 4 | 0.014 | 0.015 |
| 5 | 0.013 | 0.015 |
| 6 | 0.013 | 0.013 |
| 7 | 0.011 | 0.012 |
| 8 | 0.012 | 0.011 |
| 9 | 0.013 | 0.013 |
| 10 | 0.015 | 0.013 |
| 总平均值 | 0.013 |  |

表2.5-2　氯离子含量单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 0.0000140 | 0.0000016 | 1.45 |
| 样品内 | 10 | 0.0000110 | 0.0000011 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.45＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，氯离子含量是均匀的。

2.6、初凝时间均匀性试验结果

表2.6-1　初凝时间试验结果（min）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 125 | 133 |
| 2 | 127 | 135 |
| 3 | 138 | 134 |
| 4 | 134 | 139 |
| 5 | 139 | 139 |
| 6 | 142 | 136 |
| 7 | 135 | 135 |
| 8 | 142 | 136 |
| 9 | 135 | 133 |
| 10 | 130 | 136 |
| 总平均值 | 135 |  |

表2.6-2　初凝时间单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 214.0000 | 23.7778 | 1.69 |
| 样品内 | 10 | 141.0000 | 14.1000 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.69＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，初凝时间是均匀的。

2.7、终凝时间均匀性试验结果

表2.7-1　终凝时间试验结果（min）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 175 | 183 |
| 2 | 174 | 182 |
| 3 | 186 | 182 |
| 4 | 187 | 183 |
| 5 | 190 | 184 |
| 6 | 196 | 183 |
| 7 | 178 | 180 |
| 8 | 190 | 184 |
| 9 | 184 | 184 |
| 10 | 192 | 186 |
| 总平均值 | 184 |  |

表2.7-2　终凝时间单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 346.0000 | 38.4444 | 1.72 |
| 样品内 | 10 | 223.0000 | 22.3000 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.72＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，终凝时间是均匀的。

2.8、28天抗折强度均匀性试验结果

表2.8-1　28天抗折强度试验结果（%）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8.9 | 8.9 |
| 2 | 8.7 | 8.4 |
| 3 | 8.3 | 8.7 |
| 4 | 8.3 | 8.8 |
| 5 | 8.4 | 8.6 |
| 6 | 8.2 | 8.5 |
| 7 | 8.6 | 8.6 |
| 8 | 8.3 | 8.1 |
| 9 | 8.5 | 8.4 |
| 10 | 8.1 | 8.5 |
| 总平均值 | 8.5 |  |

表2.8-2　28天抗折强度单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 0.6800 | 0.0756 | 1.72 |
| 样品内 | 10 | 0.4400 | 0.0440 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.72＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，28天抗折强度是均匀的。

2.9、28天抗压强度均匀性试验结果

表2.9-1　28天抗压强度试验结果（%）

| 测试次数（j） 样品号（i） | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 58.3 | 55.5 |
| 2 | 57.8 | 56.5 |
| 3 | 54.9 | 53.9 |
| 4 | 54.6 | 54.8 |
| 5 | 54.5 | 55.3 |
| 6 | 55.7 | 56.1 |
| 7 | 55.3 | 55.6 |
| 8 | 56.8 | 55.8 |
| 9 | 56.3 | 53.7 |
| 10 | 55.7 | 56.6 |
| 总平均值 | 55.7 |  |

表2.9-2　28天抗压强度单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 16.5000 | 1.8333 | 1.83 |
| 样品内 | 10 | 10.0300 | 1.0030 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.83＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，28天抗压强度是均匀的。

三、结论

根据以上试验结果及数据分析可知，本次比对试验用水泥样品的烧失量、细度、强度、氯离子含量和凝结时间的参数都是均匀的，符合比对试验用试验样品的均匀性要求。